
附件3
工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）

	序号
	名称
	中位径

（μm）
	爆炸下限

（g/m3）
	最小点火能

（mJ）
	最大爆炸压力

（MPa）
	爆炸指数

（MPa·m/s）
	粉尘云引燃

温度（℃）
	粉尘层引燃

温度（℃）
	爆炸危险性级别

	一、金属制品加工

	1
	镁粉
	6
	25
	<2
	1
	35.9
	480
	>450
	高

	2
	铝粉
	23
	60
	29
	1.24
	62
	560
	>450
	高

	3
	铝铁合金粉
	23
	
	
	1.06
	19.3
	820
	>450
	高

	4
	钙铝合金粉
	22
	
	
	1.12
	42
	600
	>450
	高

	5
	铜硅合金粉
	24
	250
	
	1
	13.4
	690
	305
	高

	6
	硅粉
	21
	125
	250
	1.08
	13.5
	>850
	>450
	高

	7
	锌粉
	31
	400
	>1000
	0.81
	3.4
	510
	>400
	较高

	8
	钛粉
	
	
	
	
	
	375
	290
	较高

	9
	镁合金粉
	21
	
	35
	0.99
	26.7
	560
	>450
	较高

	10
	硅铁合金粉
	17
	
	210
	0.94
	16.9
	670
	>450
	较高

	二、农副产品加工

	11
	玉米淀粉
	15
	60
	
	1.01
	16.9
	460
	435
	高

	12
	大米淀粉
	18
	
	90
	1
	19
	530
	420
	高

	13
	小麦淀粉
	27
	
	
	1
	13.5
	520
	>450
	高

	14
	果糖粉
	150
	60
	<1
	0.9
	10.2
	430
	熔化
	高

	15
	果胶酶粉
	34
	60
	180
	1.06
	17.7
	510
	>450
	高

	16
	土豆淀粉
	33
	60
	
	0.86
	9.1
	530
	570
	较高

	17
	小麦粉
	56
	60
	400
	0.74
	4.2
	470
	>450
	较高

	18
	大豆粉
	28
	
	
	0.9
	11.7
	500
	450
	较高

	19
	大米粉
	<63
	60
	
	0.74
	5.7
	360
	
	较高

	20
	奶粉
	235
	60
	80
	0.82
	7.5
	450
	320
	较高

	21
	乳糖粉
	34
	60
	54
	0.76
	3.5
	450
	>450
	较高

	22
	饲料
	76
	60
	250
	0.67
	2.8
	450
	350
	较高

	23
	鱼骨粉
	320
	125
	
	0.7
	3.5
	530
	
	较高

	24
	血粉
	46
	60
	
	0.86
	11.5
	650
	>450
	较高

	25
	烟叶粉尘
	49
	
	
	0.48
	1.2
	470
	280
	一般

	三、木制品/纸制品加工

	26
	木粉
	62
	
	7
	1.05
	19.2
	480
	310
	高

	27
	纸浆粉
	45
	60
	
	1
	9.2
	520
	410
	高

	四、纺织品加工

	28
	聚酯纤维
	9
	
	
	1.05
	16.2
	
	
	高

	29
	甲基纤维
	37
	30
	29
	1.01
	20.9
	410
	450
	高

	30
	亚麻
	300
	
	
	0.6
	1.7
	440
	230
	较高

	31
	棉花
	44
	100
	
	0.72
	2.4
	560
	350
	较高

	五、橡胶和塑料制品加工

	32
	树脂粉
	57
	60
	
	1.05
	17.2
	470
	>450
	高

	33
	橡胶粉
	80
	30
	13
	0.85
	13.8
	500
	230
	较高

	六、冶金/有色/建材行业煤粉制备

	34
	褐煤粉尘
	32
	60
	
	1
	15.1
	380
	225
	高

	35
	褐煤/无烟煤(80:20)粉尘
	40
	60
	>4000
	0.86
	10.8
	440
	230
	较高

	七、其他

	36
	硫磺
	20
	30
	3
	0.68
	15.1
	280
	
	高

	37
	过氧化物
	24
	250
	
	1.12
	7.3
	>850
	380
	高

	38
	染料
	<10
	60
	
	1.1
	28.8
	480
	熔化
	高

	39
	静电粉末涂料
	17.3
	70
	3.5
	0.65
	8.6
	480
	>400
	高

	40
	调色剂
	23
	60
	8
	0.88
	14.5
	530
	熔化
	高

	41
	萘
	95
	15
	<1
	0.85
	17.8
	660
	>450
	高

	42
	弱防腐剂
	<15
	
	
	1
	31
	
	
	高

	43
	硬脂酸铅
	15
	60
	3
	0.91
	11.1
	600
	>450
	高

	44
	硬脂酸钙
	<10
	30
	16
	0.92
	9.9
	580
	>450
	较高

	45
	乳化剂
	71
	30
	17
	0.96
	16.7
	430
	390
	较高


注：1.“其他”类中所列粉尘主要为工贸行业企业生产过程中，使用的辅助原料、添加剂等，需结合工艺特点、用量大小等情况，综合评估爆炸风险。

   2.本目录正文部分已略，完整版请参照2015年8月25日国家安全监管总局办公厅印发的《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）（安监总厅管四〔2015〕84号）。



